|  | СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ) |
| --- | --- |

| наименование изделий | эскиз | размеры | марка изделий по прочности | Морозостойкость, циклы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, кг/м3 |  |
| КЛПр-1НФ (рустика, модерн, гладкий) |  | 250Х120Х65 (одинарный) | М-100,125,150 до 1200 | 50 |
| КЛПр-1,35НФ (рустика, модерн, гладкий) |  | 250Х120Х88 (утолщенный) | М-100,125,150 до 1200 | 50 |
| КЛ-2НФ (рустика, модерн, гладкий) |  | 250Х120Х130 (камень) | М-100,125,150 до 1200 | 50 |

|  | СТОИМОСТЬ РЯДОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ) |
| --- | --- |

| ТИП ИЗДЕЛИЙ | плотность изделий, кг/м3 пустотность | марка изделий по прочности морозостойкость |
| --- | --- | --- |
| ПУСТОТЕЛЫЙ | КРПр-1НФ (250Х120Х65) одинарный | до 1200 до 38% | М-100;125 F-50 |
|  |  | 1200-1400 до 34% | М-150 F-50 |
|  | КРПр-1,35НФ (250Х120Х88) утолщенный | до 1200 до 38% | М-100;125 F-50 |
|  |  | 1200-1400 до 34% | М-150 F-50 |
|  | КР-2НФ (250Х120Х130) камень | до 1200 до 38% | М-100;125 F-50 |
| ПОЛНОТЕЛЫЙ | КРПв-1НФ (250Х120Х65) одинарный | 1600-1800 до 13% | М-175 F-35; F-50 |

|  | Вся продукция сертифицирована в системе УкрСЕПРО и соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN771-1:2003,NEQ) |
| --- | --- |